630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого 71 офис 219 Тел.: 8-913-920- 45-46 csnab1@mail.ru САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОНВЕКТОРЫ КСК-20, РАДИАТОРЫ РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БМ 500/100 Про-во РОССИЯ ТЕПЛООТДАЧА 187 Вт ВЕС СЕКЦИИ 1,7 кг Объем от 1000 сек ЦЕНА за секцию 528 руб. АНАЛОГ Радиаторов РБС 500 про-во Россия Биметаллические радиаторы BILIT производятся на ОАО «Рязанский Радиозавод», Российском крупном оборонном многопрофильном предприятии с 60-ти летней историей. Предприятие сертифицировано по международному стандарту системы менеджмента качества ISO 9001-2008. Радиаторы имеют высококачественное внешнее покрытие, которое осуществляется в 2 этапа: с фосфохромированием и напылением порошковой эпоксиполиэфирной эмали белого цвета RAL 9016, а затем нанесением специальной краски класса «А», придающий радиатору блеск и завершенный внешний вид. Наружное покрытие радиаторов выполнено согласно европейским требованиям, при нагреве не выделяет вредных веществ и абсолютно экологически безопасно. Все радиаторы проходят 3-й контроль качества. Сначала стальная закладная, потом секция после отливки, а затем уже собранный радиатор испытывается на герметичность высоким испытательным давлением до 50 Атм., что исключает возможность протечки. Для защиты от механических повреждений во время хранения и транспортировки каждый радиатор BILIT упакован герметично затянутой полиэтиленовой плёнкой и картонной коробкой. Радиаторы поставляются в заводской сборке и могут состоять из любого числа секций ИЗГОТОВЛЕНО по ГОСТ 31311-2005. СЕРТИФИКАТ № РОСС RU C-RU.АЯ09.В.00006/18 от 24.12.2018г. Техническая характеристика БМ 500/100 БМ 350/100 Страна производства Россия Россия Мощность, Вт 187 166 Рабочее давление, Атм 27 27 Опрессовочное давление, Атм 40 40 Мах. температура теплоносителя, °С 115 115 Объём, л 0,183 0,158 Масса, кг 1,65 1,35 Межосевое расстояние, мм 550 350 Габариты, мм 550*96*80 400*96*80 Диаметр вертикальной стальной трубки, мм 18 18